Table 3.3: Parameter values for EDM of titanium alloy

| Parameter | Symbol | Unit | Level |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Voltage | Volt | V | 50 | 60 | 70 |
| Peak Current | Ip | A | 8 | 12 | 16 |
| Pulse On Time | Ton | µs | 6 | 8 | 10 |
| Pulse Off Time | Toff | µs | 7 | 9 | 11 |

The EDM parameters in Table 3.3 have direct impacts on the efficiency and quality of the EDM of the titanium alloy. The outcome is detailed in Table 3.4.

Table 3.4: Ra values from experimental dataset

| Run | Volt (V) | Ip (A) | Ton (µs) | Toff (µs) | Ra (µm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 8 | 10 | 7 | 11.558 |
| 2 | 60 | 12 | 8 | 9 | 14.717 |
| 3 | 60 | 12 | 8 | 9 | 14.867 |
| 4 | 70 | 8 | 6 | 7 | 7.647 |
| 5 | 50 | 8 | 6 | 11 | 6.245 |
| 6 | 50 | 16 | 10 | 7 | 14.514 |
| 7 | 60 | 12 | 10 | 9 | 13.608 |
| 8 | 70 | 16 | 6 | 11 | 10.168 |
| 9 | 60 | 12 | 8 | 9 | 10.325 |
| 10 | 60 | 12 | 8 | 9 | 15.851 |
| 11 | 70 | 8 | 6 | 11 | 9.04 |
| 12 | 70 | 16 | 10 | 11 | 14.514 |
| 13 | 60 | 12 | 8 | 9 | 16.24 |
| 14 | 60 | 16 | 8 | 9 | 11.728 |
| 15 | 60 | 12 | 8 | 9 | 12.485 |
| 16 | 50 | 16 | 6 | 7 | 10.008 |
| 17 | 60 | 12 | 8 | 7 | 12.512 |
| 18 | 50 | 8 | 6 | 7 | 6.301 |
| 19 | 70 | 16 | 6 | 7 | 9.577 |
| 20 | 50 | 12 | 8 | 9 | 12.629 |
| 21 | 50 | 8 | 10 | 11 | 10.389 |
| 22 | 60 | 12 | 8 | 11 | 12.196 |
| 23 | 60 | 12 | 6 | 9 | 7.545 |
| 24 | 50 | 16 | 6 | 11 | 6.753 |
| 25 | 50 | 8 | 10 | 7 | 13.289 |
| 26 | 60 | 8 | 8 | 9 | 9.149 |
| 27 | 70 | 12 | 8 | 9 | 18.214 |
| 28 | 50 | 16 | 10 | 11 | 16.758 |
| 29 | 70 | 16 | 10 | 7 | 14.814 |
| 30 | 70 | 8 | 10 | 11 | 14.322 |